Рекомендации по использованию универсальных

АГШК TECH-NICK д.100 мм.

Алмазные гибкие шлифовальные круги торговой марки Tech-Nick разработаны с применением специального полимера, позволяющего обрабатывать натуральный камень 	как с водным охлаждением так и без него. Благодаря белому цвету полимер не оставляет пятен даже на светлых камнях.

Для наилучшего результата советуем ознакомиться с данной рекомендацией.

Работа с водой

1. Используйте УШМ с регулятором оборотов и мощностью не менее 900 Вт

2. Рекомендуем использовать следующие обороты для АГШК:

- №30, 50 и 100 – 4000 – 6000 об./мин.

- №200, 400, 600 и 800 – 3000 – 4000 об./мин.

- №1500, 3000 и Buff – 1000 – 1500 об./мин.

3. Рекомендуемое количество воды:

- №30, 50 и 100 – 5 л./мин

- №200, 400, 600 и 800 – 3 л./мин

- №1500, 3000 и Buff – 1-2 л./мин

Работа без воды

1. Используйте УШМ с регулятором оборотов и мощностью не менее 900 Вт

2. Рекомендуем использовать следующие обороты для АГШК:

- №30, 50 и 100 – 3000 об./мин.

- №200, 400, 600 и 800 – 1500 - 2000 об./мин.

- №1500, 3000 и Buff – 800 – 1200 об./мин.

3. Желательно работать с пылесосом.

4. После перехода с грубого круга на более мелкий производить влажную протирку обрабатываемой поверхности и инструмента для устранения шлака.

Перед началом работы каждый диск необходимо вскрыть, используя специальный камень для вскрытия или абразивные круги из электрокорунда. Вскрытие желательно производить без воды, на скорости до 1000 об./мин., не прилагая большой нагрузки на машинку.

Пользуясь данной рекомендацией, Вы получите хорошее качество полировки и будете оптимально расходовать инструмент и время!